# Text boxes

插入损耗模拟仿真理论值

安装方向

电路

| 产品电性能指标 |
| --- |
| 容量容值 | 1000pF |
| 损耗正切 | ＜3% |
| 容值精度 | -20%+80% |
| 材料特性 | X7R |
| 额定电压 | 100VDC |
| 测试电压 | 300VDC |
| 额定载流(A) | 7 |
| 绝缘电阻100vdc | ≥1×103MΩ |
| 温度范围 | -55℃+125℃ |

| 尺寸公差 按图所示 | 贯穿滤波器 |
| --- | --- |
| 焊接温度：≤300℃ |  |
| 焊接时间：3秒 | 尺寸单位：(mm) |

7.0±0.2

8.3±0.8

30.3±0.8

0.8±0.05

3.0±0.2

4.0±0.1

M3*0.5铜镀银

铜镀银